## Slide 1: KOMBINACE MECHANICKÉ A CHEMICKÉ KOTVY
Ing. Daniel Mikeš
Hilti ČR, spol. s.r.o.
Sympozium MOSTY 2022

## Slide 2: OBSAH PREZENTACE:
TECHNOLOGIE KOMBINACE MECHANICKÉ A CHEMICKÉ KOTVY
1
Technologický princip
Výhody / nevýhody
Porovnání únosností
OBLASTI POUŽITÍ
2
Nové možnosti aplikace kotvy do stávajícího otvoru
Použití na mostních konstrukcích

## Slide 3: Principy fungování chemických kotev:
TECHNOLOGIE KOMBINACE MECHANICKÉ A CHEMICKÉ KOTVY
1
Tvarový zámek
Rozpěrná kotva
Soudržnost lepidla a tření
Chemické kotvy
Soudržnost
Mikro tvarový zámek

## Slide 4: VÝHODY A OMEZENÍ CHEMICKÝCH KOTEV:
Malé okrajové vzdálenosti a osové vzdálenosti mezi kotvami
Flexibilita (různá kotevní hloubka, závitové tyče, výztuže, velké průměry, větší mezery mezi deskou kotevním šroubem)
Univerzálnost: v různých typech základních materiálů
Dobrá požární odolnost
Kotevní otvor je zaplněný / vodotěsný
Odolnost pro dynamickému namáhání
Není možnost ihned po instalaci zatížit
Všechny chemické hmoty mají omezené datum spotřeby – požadavky na správné skladování
Montáž je více komplexní než u mechanických kotev
Více citlivé na správné čištění kotevního otvoru

## Slide 5: PRINCIPY FUNGOVÁNÍ MECHANICKÝH KOTEV:
Zařezávací s tvarovým zámkem
Šrouby do betonu s mikro tvarovým zámkem
Aktivované utahovacím momentem
Aktivované řízenou deformací
Mechanické kotvy

## Slide 6: VÝHODY A OMEZENÍ MECHANICKÝCH KOTEV:
Možnost zatížit ihned po instalaci
Jednoduché na montáž
Žádné omezení data spotřeby (expirace)
Vysoká požární odolnost
Kotevní hloubka je pevně dána pro většinu kotev
V porovnání s chemickými kotvami mají mechanické kotvy větší okrajové vzdálenosti a osové vzdálenosti
Kotevní otvor není vodotěsný
Vyšší nároky na kvalitu betonu

## Slide 7: HLAVNÍ SYSTÉMOVÉ VYLEPŠENÍ PŘINÁŠÍ KOMBINOVANÁ – HYBRIDNÍ KOTVA HUS4-MAX:
HUS4-MAX – chemická patrona
(dvousložkové lepidlo)
Různé typy hlav kotevního šroubu
HUS4 – kotevní šroub do betonu – mechanická kotva

## Slide 8: Jak probíhá aktivace lepidla s šroubem do betonu:
Demonstrativní ukázka rozmixování chemické hmoty a její aktivace.
V momentě, kdy se hmota zbarví do modra, je hmota rozmixována. Ve skutečnosti není hmota modrá, slouží pro ilustraci.
  Kotevní šroub HUS4 bez chemické hmoty
  HUS4-MAX s vyplněnou chemickou hmotou

## Slide 9: POUŽITÍM CHEMICKÉ PATRONY DOCHÁZÍ K VÝRAZNÉMU NÁRUSTU únosnosti OPROTI STANDARDNÍMU ŠROUBU:
Samotný kotevní šroub HUS4
Zalepený HUS4-MAX
Závit v betonu
Závit v betonu s vyplněním chemické hmoty
Zvýšená plocha tvarového zámku
Vyplněné mikrotrhliny v betonu
Funkčnost po celé kotevní hloubce
hnom [mm]
NRd [kN]
Standardní plocha tvarového zámku
NRd [kN]
hnom [mm]
Částečně redukovaná kotevní hloubka

## Slide 10: POROVNÁNÍ NÁVRHOVÉ ÚNOSNOSTI PRO ROZMĚR M10:
Samostatná kotva – porovnání únosnosti
Typ řešení

## Slide 11: Možnost použití stejného otvoru při doplnění kapsle:
Použití stejného otvoru znovu – doplnění kapsle
Oblasti použití
2

## Slide 12: Demontáž kotvy a možnost opětovné instalace kotvy do stejného otvoru:

## Slide 13: Použití na mostních konstrukcích:
Kotvení dočasných konstrukcí
Kotvení konstrukcí vybavení s nižší životností
Kotvení elastomerových pásů
Kotvení zábradlí
Kotvení konstrukcí pro převod inženýrských sítí

## Slide 15: DěkujI za pozornost